## Slide 1
ESTADO PROCESO DE PREFABRICADOS
COPRODUCTOS
MARZO-2021

## Slide 2: PRODUCTOS PRIMERA ETAPA
Cada producto prefabricado se proyecta con inclusión de las materias primas resultantes de acería, procesadas en coproductos, con dosificaciones que garanticen la viabilidad económica y el cumplimiento de la normativa exigida para cada producto.

## Slide 3: FASES PRODUCTOS PREFABRICADOS PRIMERA ETAPA
CARACTERIZACION DE MATERIAS PRIMAS.
REVISION DISEÑOS DE MEZCLA CONTRATADOS CON LABORATORIO EXTERNO PARA CADA PRODUCTO.
FABRICACION PROTOTIPOS EN PATIO DE COPRODUCTOS CON DISEÑOS DE MEZCLA CONTRATADOS Y USADOS HABITUALMENTE.
ENVIAR PROTOTIPOS FABRICADOS A LABORATORIO EXTERNO PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA.
ANALIS Y CONCLUSIONES A RESULTADOS ENSAYOS DE RESISTENCIA CONTRATADOS PARA CADA PRODUCTO CON DIFERENTES ESCENARIOS DE MEZCLA .
ESTANDARIZACION DE LA MEZCLA IDEAL PARA CADA PRODUCTO.
ELABORACION DE FICHA TECNICA.
DEFINICION DE COSTOS DE CADA PRODUCTO.

## Slide 4: FLUJO FASES PRODUCTOS PREFABRICADOS PRIMERA ETAPA
1
2
5
3
6
4
7
8
COMERCIALIZACION

## Slide 5
ESTADO: FASE 2
OBSERVACIONES: En espera de fabricación de prototipos con escenarios de mezcla contratados por incapacidad del operario de la planta de prefabricados.

## Slide 7
ESTADO: FASE 4
OBSERVACIONES: 2 prototipos enviados a laboratorio para ensayos de resistencia, adicionalmente un bordillo con la mezcla usada por BB Equipos.
Prueba con un diseño de mezcla con diferentes dosificaciones de agua.

## Slide 9
DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCCION BORDILLO

## Slide 11
ESTADO: FASE 2
OBSERVACIONES: En espera de resultados de resistencia prototipos bordillo A-85 con diseño de mezcla contratado.

## Slide 12
ESTADO: FASE 2
OBSERVACIONES: En proceso de fabricación de prototipos con la mezcla contratada y la dosificación anteriormente usada.

## Slide 14
ESTADO: FASE 1
OBSERVACIONES: Laboratorio no ha enviado diseño de mezcla para pruebas.

## Slide 16
CONCLUSIONES
El agregado siderúrgico blanco tiene potencialmente muchas aplicaciones especialmente en Bordillo, debido a las propiedades cementantes que presenta.
El proceso de fabricación no se limita únicamente a la planta de prefabricados, salvo el adoquín, los demás productos se pueden fabricar haciendo uso de mano de obra, trompo y formaletas.
Incluir dentro del análisis de laboratorio contratado los diseños de mezcla para adoquín, matera y bordillo utilizados por BB Equipos.

## Slide 17
RECOMENDACIONES
Se necesita que BB Equipos cuente con mas personal capacitado para operar la planta de prefabricados, en caso de nuevos imprevistos que retrasen las labores de producción.
Las condiciones del agregado siderúrgico procesado y acopiado en patio COPRODUCTOS pueden mejorar, delimitando las zonas de acopio de cada material independientemente para evitar mezclas innecesarias.
Es recomendable que los productos prefabricados se almacenen en un lugar que los proteja de las condiciones ambientales, con el fin de evitar que sufran cambios o daños.
Producción y comercialización de prefabricados por parte de BB Equipos debe estar supervisada por DIACO, con el fin de garantizar buenos manejos del material en la producción y dosificación de los productos, y evitar inconvenientes externos respecto al uso del agregado siderúrgico en prefabricados.

## Slide 18: Gracias