# OBJETIVO

Establecer las actividades de forma detallada para la correcta fabricación de muebles en la empresa Novo Mobiliario para garantizar la calidad y la integridad estructural de los muebles.

# ALCANCE

El siguiente procedimiento aplica desde la preparación del molde y finaliza con la aplicación de la pintura final del mueble.

# DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

- Molde: Es una pieza, o un conjunto de piezas acopladas, interiormente huecas, pero con los detalles e improntas exteriores del futuro sólido que se desea obtener.

- Resina: Sustancia orgánica de consistencia pastosa, pegajosa, transparente o translúcida, que se solidifica en contacto con el aire; es de origen vegetal o se obtiene artificialmente mediante reacciones de polimerización.

- Fibra de vidrio: La fibra de vidrio se fabrica a partir de vidrio fundido que se estira en hilos finos y largos, llamados filamentos. Estos filamentos se pueden utilizar solos o agrupados en hebras, que luego se tejen, unen o prensan en una variedad de formas y tamaños para crear productos de fibra de vidrio.

- Fundición: Se denomina fundición al proceso de fabricación de piezas, comúnmente metálicas, pero también de plástico, consistente en fundir un material e introducirlo en una cavidad (vaciado, moldeado), llamada molde, donde se solidifica.

- Curado: El curado o reticulación química es un término de la química de los polímeros y de la ingeniería de procesos que se refiere al endurecimiento del material polímero por enlace cruzado.

- Rebaba: Porción de materia sobrante que sobresale irregularmente en los bordes o en la superficie de un objeto cualquiera.

# Recomendaciones

- Antes de dar inicio al proceso de fabricación de los muebles a base, es imprescindible que el operario complete integralmente el formato "FO-PO-01 LISTA DE CHEQUEO EPP", garantizando el cumplimiento de todos los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios para llevar a cabo la actividad de manera segura y eficiente. Además, se requiere realizar una preparación anticipada de todos los materiales que se utilizarán en el proceso de fabricación.

# ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO

Ilustración 1. Diagrama de flujo fabricación de muebles.

# DESARROLLO

| No. | Actividad | Responsable | Documento / Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparación del molde: Encerar cuidadosamente el molde. La aplicación de una capa de cera proporcionara una superficie lisa y actúa como agente de liberación, facilitando la extracción posterior de la pieza de fibra de vidrio. | Operario de producción. | No aplica. |
| 2. | Primer paso estético: Pintar el molde con el color deseado. Esta etapa, además de agregar un aspecto visual atractivo, puede servir como capa base protectora y mejorar la adhesión de las capas subsiguientes. | Operario de producción. | Orden de compra. |
| 3. | Medición precisa del molde: Tomar las medidas precisas del molde para garantizar la conformidad exacta de las piezas de fibra de vidrio con las dimensiones específicas del mueble que estás fabricando. Nota: En caso de que el cliente solicite medidas distintas a las presentadas en el catálogo, es necesario especificarlas claramente en la orden de compra. Esto permitirá que el operario de producción ajuste el molde según las preferencias del cliente. | Operario de producción. | Orden de compra. |
| 4. | Corte de la fibra de vidrio: Cortar la fibra de vidrio con precisión (de acuerdo a las medidas especificadas por el cliente). Este paso es crucial para asegurar que las piezas se ajusten perfectamente al molde y, por ende, al diseño final del mueble. | Operario de producción. | Orden de compra. |
| 5. | Preparación adicional del molde: Aplicar una capa de pasta especial al molde. Esta pasta puede desempeñar roles diversos, como actuar como material de relleno para áreas específicas o mejorar la adhesión entre las capas de fibra de vidrio y el molde. | Operario de producción. | Orden de compra. |
| 6. | Ensamble de las capas de fibra de vidrio: Unir cuidadosamente dos capas de fibra de vidrio sobre el molde. Este paso contribuye a la resistencia estructural y forma del mueble, asegurando una base sólida y duradera. | Operario de producción. | Orden de compra. |
| 7. | Aplicación de resina: Aplicar resina sobre las capas de fibra de vidrio. La resina actúa como el agente de unión principal, impregnando las fibras y endureciéndose para formar una estructura resistente y duradera. | Operario de producción. | Orden de compra. |
| 8. | Proceso de curado: Someter el molde a un proceso de curado, que puede incluir el uso de calor para acelerar el secado y endurecimiento de la resina, contribuyendo así a la solidez estructural del mueble. | Operario de producción. | Orden de compra. |
| 9. | Extracción y acabado: Extraer cuidadosamente la pieza del molde. Posteriormente, realiza un lijado meticuloso para eliminar cualquier imperfección superficial o rebaba, asegurando una superficie suave y lista para el siguiente paso. | Operario de producción. | Orden de compra. |
| 10. | Aplicar la pintura final al mueble. Esta capa no solo mejora la estética, sino que también proporciona protección adicional y un acabado duradero al mueble de fibra de vidrio. | Operario de producción. | Orden de compra. |
| 11 | Realizar una revisión final para asegurarse de que cumple con los estándares de calidad y está en condiciones apropiadas. Se debe dar el aprobado por líder de producción para que el producto sea comercializado. | Líder de producción | Orden de compra. |

# Anexos

Ilustración 2. Ejemplo del mobiliario terminado.