	[image: image1.jpg]



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÁMEZA CASANARE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ESTUDIOS DE MERCADO
	[image: image2.jpg]


 
“MI COMPROMISO ES CON CHÁMEZA 2016-2019”

	DEPENDENCIA
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DE OBRAS PUBLICAS
	CÓDIGO TRD: 300.055
	Código:                     Versión: 2

Fecha Actualización: 04- 01-2016

Página 4 de 11



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	 Tubería Sanitaria, Ventilación y Lluvia PVC

	DENOMICACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
	Tubería y Conexiones

	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidad 

	DESCRIPCIÓN GENERAL
	Posee características de durabilidad, resistente a la corrosión, liviana.  Las tuberías PVC sanitarias son fabricadas bajo la norma NTC 1087 Y NTC 1341 los accesorios. Las tuberías sanitarias y aguas lluvias presentan una presión de prueba de 0.35 Mpa – 50 Psi.

Las tuberías sanitarias y aguas lluvias:

· Tubería de 1.½”: Peso de 0,64 kg/m, diámetro interior promedio 42,68 mm, diámetro exterior promedio 48,26 mm.

· Tubería de 2”: Peso 0,84 kg/m, diámetro interior promedio 54,48mm, diámetro exterior promedio 60,32 mm.

· Tubería de 3”: Peso 1,27 kg/m, diámetro interior promedio 76,20 mm, diámetro exterior promedio 82,56 mm.  
· Tubería de 4”: Peso 1,84 kg/m, diámetro interior promedio 107,70 mm, diámetro exterior promedio 114,30 mm.  



	
	


	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	Canales Y Bajantes PVC

	DENOMICACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
	Canales Y Bajantes - Conexiones


	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidad

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Son completamente inoxidables, durables y resistentes a la corrosión, livianas y resisten a la exposición de rayos solares. No requieren soldadura ni selladores.
· Canal Amazonas: Tramos de 3 mts, peso de 3,3 Kilogramos.

· Unión Canal: Peso de 0,245 Kilogramos. 

· Soporte Metálico: Peso de 0,130 Kilogramos.

· Unión De Canal A Bajantes: Peso de 0,490 Kilogramos 

· Hidrosello: Peso de 0,011 Kilogramos

· Canal Raingo: Tramos de 3 mts, extremos lisos y su peso es de 2,061.

· Unión De Canal A Bajante: Peso de 0,145 Kilogramos.

· Soporte Metálico: Peso de 0,085 Kilogramos.

· Hidrosello: Peso de 0,011 Kilogramos.

· Tornillo Inoxidable: Peso de 0,003

· Soporte Canal: Peso de 0,039 Kilogramos.

	
	


	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	Tubería Conduit 

	DENOMICACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
	Tubería Conduit Eléctrico

	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidad

	DESCRIPCIÓN GENERAL
	Cumplen para instalaciones eléctricas embebidas en placas de concreto, en muros de mampostería y en muros de placas planas que le provean resistencia al fuego de mínimo 15 minutos. Fabricado bajo la Norma Icontec 979 y garantizada para la conducción de cables en instalaciones eléctricas de acuerdo a lo establecido en el Código Colombiano De Instalaciones Eléctricas NTC 2050.

· Tubería de ½”: Peso de 0,15 Kg/m, diámetro exterior promedio de 21,34 mm.
· Tubería de 1”: Peso de 0,27 Kg/m, diámetro exterior promedio de 33,40 mm.

· Caja Sencilla: Altura 103mm, ancho 45mm y largo 60mm.

· Caja Doble: Altura 107mm, ancho 48mm y largo 107mm.

· Caja Octagonal: Altura 100mm, ancho 47mm y largo 100mm.



	
	


	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	Grifería  

	DENOMICACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
	Grifería Y Accesorios 

	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidad 

	DESCRIPCIÓN GENERAL
	Las griferías son fabricadas en ABS bajo estándares que garantizan durabilidad y desempeño con un ahorro de agua del 50%.

· Válvula De Bola: Material PVC, Dimensiones correspondientes a normas DIN 8063 ISO 727, Presión de ejercicio 150 psi a 23°C.

· Rejillas Para Sifón: Son utilizadas en tubería sanitaria de 1.½” y 4”. Existen tipos de rejillas como: diagonal, estrella, perimetral sifonada, etc. Con diámetro de 3 * 2”.
· Válvula De Pozuelo Sin Sosco: Diámetro 2.1/2”.
· Válvula De Pozuelo Con Sosco: Diámetro 2.1/2 * 1.1/4”.
· Acoples Para Lavamanos/Lavaplatos: Temperatura al Trabajo 82°C, Presión de Trabajo 125 Psi, Presión de Rotura 800 Psi.
· Acoples Para Sanitario: Temperatura al Trabajo 20°C, Presión de Trabajo 150 Psi, Presión de Rotura 800 Psi.
· Desagüe Sencillo: Presión Hidrostática 5 Psi, Capacidad mínima de Flujo 27L/min, Resistencia al torque de la rosca 20Nm, Temperatura de operación entre 10°C y 82°C.


	
	


	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	Teja 

	DENOMICACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
	Teja De Fibrocemento

	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidad 

	DESCRIPCIÓN GENERAL
	TEJA PERFIL 7

Componentes: Cemento: 70% - 90%, Carbonato de Calcio: 10% - 25%, Fibras Sintéticas: 1% - 4%, Celulosa: 2% - 5%, 

Espesor: Mínimo: 5.5 mm 

Tolerancias: Largo: - 5 + 10 mm, Ancho: - 5 + 10 mm

Peso unidad de superficie: 11.4 kg/m2.

Teja 7 N° 4: Peso 12.74 Kg, Ancho 0.92 mts, Longitud 1.22 mts. 
Teja 7 N° 6: Peso 19.11 Kg, Ancho 0.92 mts, Longitud 1.83 mts. 

Teja 7 N° 8: Peso 25.48 Kg, Ancho 0.92 mts, Longitud 2.30 mts. 

Teja 7 N° 10: Peso 31.85 Kg, Ancho 0.92 mts, Longitud 3.05 mts.

Caballete: Se utilizan en los puntos de cumbrera en techo a dos aguas, tienen pendiente de 20° y se les denomina Caballete G, Los cuales los ganchos deben ser en platina galvanizada de mínimo 2.5 mm de espesor, 10 micras galvanizado y una resistencia mínima de 442 N a la flectación entre apoyos de 95 mm.



	
	


	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	Anticorrosivo

	DENOMICACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
	Anticorrosivo 

	UNIDAD DE MEDIDA
	 Galón

	DESCRIPCIÓN GENERAL
	.

Está diseñado para alargar la durabilidad, mejorar la adherencia, la resistencia y el acabado final de los esmaltes sobre las superficies metálicas.

Brillo: 0 – 10% 
Densidad: 4.42 – 4.72 Kg/Gal
Viscosidad: 80 – 100 Ku
Secamiento Al Tacto: 1 – 2 Horas
Secamiento Al Manejo: 4 – 6 Horas
Método De Aplicación: Brocha, Rodillo y Pistola.
Rendimiento Teórico A 1 Mil De Espesor: 42 m2/gal


	
	


	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	Pintura

	DENOMICACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
	Pintura Tipo Koraza

	UNIDAD DE MEDIDA
	Galón

	DESCRIPCIÓN GENERAL
	Es una pintura de alta tecnología que protege las superficies exteriores eliminando un 100% el paso del agua y sellando fisuras no progresivas hasta de 1,5 mm.

Brillo: 1 – 5 UB 
Densidad: 3.4 – 3.6 Kg/Gal
Viscosidad: 105 – 115 Ku
Secamiento Al Tacto: 2 – 3 Horas
Secamiento Al Manejo: 2 – 3 Horas

 

	 
	


	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	Cemento  

	DENOMICACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
	Cemento Gris 

	UNIDAD DE MEDIDA
	Kilogramo

	DESCRIPCIÓN GENERAL
	Físicas:
· Finura Blaine: Superficie especifica mínima de 280 m2/kg.
· Expansión En Autoclave: Mínimo de 0.8%. 

· Tiempo De Fraguado Inicial: Mínimo 45 minutos.
· Tiempo De Fraguado Final: Máximo 8 horas.
Mecánicas: Resistencia A La Compresión

· A Los 3 Días: Mayor a 8 MPa.
· A Los 7 Días: Mayor a 15 MPa.
· A Los 28 Días: Mayor a 24 MPa.
Químicas 

· Cantidad de óxido de magnesio (MgO): Máximo del 7%.

· Cantidad de trióxido de azufre (SO3): Máximo del 3.5%.  


	 
	


	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	Cemento

	DENOMICACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
	Cemento Blanco

	UNIDAD DE MEDIDA
	Kilogramo

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Físicas: 
· Blaine: 2800 gr/cm2.
· Fraguado Inicial: Mínimo 90 minutos.
· Fraguado Final: Máximo 320 minutos.
· Expansión Autoclave: Máximo 0,8%.
· Expansión En Agua: Máximo 0,02%.
Mecánicas: Resistencia A La Compresión. 
· 3 Días: Mínimo a 13,0 MPa.
· 7 Días: Mínimo a 20,0 MPa.
· 28 Días: Mínimo a 28,0 MPa.

Químicas: 

· Óxido de magnesio (MgO): Máximo del 6%.

· Trióxido de azufre (SO3): Máximo del 3,5%.  
Parámetros De Color:

L*: Mínimo a 90%
a*: Mínimo a -1,50%
b*: Máximo a 5,90%


	
	 


	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	Cerámica

	DENOMICACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
	Cerámica – Enchape Piso

	UNIDAD DE MEDIDA
	m2

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Está fabricada a partir de finas arcillas, cocidas a alta temperatura y cuya superficie está recubierta por varias capas de esmalte de alta dureza.

· Ancho y Largo: (±) 2.00% del tamaño de fabricación, hasta máximo 5 mm.

· Curvatura Central: (±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación.
· Curvatura Del Lado: (±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación.
· Ortogonalidad: (±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación.

· Absorción De Agua: Mínimo 6% Máximo 10%.

· Resistencia A La Rotura: Máximo 500 N



	
	  


	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	Pega Master

	DENOMICACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
	Pega Master Cerámico 

	UNIDAD DE MEDIDA
	Kilogramo

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Mortero para instalación de revestimientos cerámicos en pisos y paredes.

· Tiempo De Corrección: 20 minutos.
· Fraguado Inicial: 24 horas. Después del fraguado inicial los pisos instalados con PEGA MASTER pueden ser habilitados para el tráfico normal.
· Fraguado Final: 28 días. Al cumplirse totalmente el proceso de fraguado (secado total) la adherencia de PEGA MASTER alcanza su grado máximo garantizado, si su aplicación ha sido correcta, la estabilidad permanente del enchape.
· Adherencia: Mayor a 459 Psi.


	
	


	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	Thinner

	DENOMICACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
	Thinner – Disolvente  

	UNIDAD DE MEDIDA
	Galón

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Disolvente en pinturas, barnices, lacas, terminado de pinturas, ayuda a ajustar la viscosidad, entre otros.
· Gravedad Especifica: 0,841
· Punto De Ebullición: 56 – 136°C
· Humedad En % Máximo: 2,25
· Densidad De Vapor: 4,8 (aire = 1)
· Presión De Vapor: Menor a 0,3 Kpa a 20°C
· Temperatura De Inflamación: Mínimo a 43°C
· Temperatura De Autoignición: 229°C


	
	  


	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	Ladrillo

	DENOMICACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
	Ladrillo Tolete Recocido

	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidad

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Usos: Fachada rustica, adoquín, muro divisorio, cajas de inspección, etc.
· Largo: 24 cm ± 4mm.
· Ancho: 12 cm ± 2mm.
· Alto:  6 cm ± 2mm.
· Resistencia A La Compresión: Mayor a 20 MPa.
· Textura: Rugosa por sus cuatro caras.
· Peso: 3 Kilogramos
· Absorción De Agua: Máximo 14%.


	
	 


	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	Bloque

	DENOMICACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
	Bloque N°5

	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidad

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Aplicación en mampostería confinada, muros divisorios, muros a la vista.

· Largo: 33 cm ± 6 mm.
· Ancho: 11,5 cm ± 2,3 mm.
· Alto: 23 cm ± 4,6 mm.
· Resistencia A La Compresión: 40 kg/cm^2.
· Textura: Estriado.
· Paredes: 10 mm.
· Tabiques: 8,5 mm.
· Peso: 6 Kg
· Absorción De Agua: 11%


	
	    


	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	Malla Electrosoldada

	DENOMICACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
	Malla Electrosoldada

	UNIDAD DE MEDIDA
	m^2

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Son producidas a partir de alambres trefilados grafilados y lisos de alta resistencia longitudinales y transversales, unidos mediante un proceso de electrosoldadura formando ángulos rectos.

· Norma: ASTM A-497 – NTC 5806
· Esfuerzo De Rotura: Fs 5.500 Kg/cm^2
· Esfuerzo De Trabajo: Fs 2.500 Kg/cm^2
· Módulo De Elasticidad: Es 2.100.000 Kg/cm^2
· Limite Elástico Convencional: Fy 5.000 Kg/cm^2
· Alargamiento De Rotura: Ed 5%


	
	    


	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	Alambre Galvanizado

	DENOMICACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
	Alambre Galvanizado N° 12

	UNIDAD DE MEDIDA
	Kilogramo

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Se utiliza para la fabricación de mallas y gaviones, es resistente a la corrosión, fabricado en acero, uniformidad en el diámetro y en el recubrimiento de zinc.

· Norma: SAE 1006 – 1008 – 1010 – 1015.
· Diámetro: 2,77 mm.
· Tolerancia: ± 0,04 mm.
· Capa De Zinc: 70 g/m^2
· Resistencia: 39 – 47 Kgf/mm^2.



	
	    


	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	Alambre Negro

	DENOMICACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
	Alambre Negro Recocido N° 18

	UNIDAD DE MEDIDA
	Kilogramo

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Alambre de acero de bajo contenido de carbono cuyas principales características, son la suavidad, la flexibilidad y ductilidad para su manejo e instalación; se utiliza para el amarre de enfierradura, pilares y fundaciones por su adecuada elongación.
· Diámetro: 1,24 mm.
· Rendimiento: 105,5 m/kg.
· Resistencia A La Tracción: 40 kg/mm^2.


	
	    


	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	Acero Recto

	DENOMICACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
	Acero Recto - 3/8”

	UNIDAD DE MEDIDA
	Kilogramo

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Elementos longitudinales utilizados en refuerzos de concreto para la fabricación de elementos estructurales en diseños sismoresistentes; en pilotes, vigas, viguetas, zapatas, columnas, placas, etc.

· Área:  71 mm^2.
· Masa Nominal: 0,526 Kg.

· Diámetro Nominal: 9,52 mm.

· Límite De Fluencia: 42/55 Kgf/mm^2.

· Resistencia A La Tensión: 56 mín. Kgf/mm^2.
· Elongación En 200 mm mín: 14%.


	
	    


	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	Tanque Plástico

	DENOMICACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
	Tanque Plástico 500 L.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidad

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Los tanques plásticos de ETERNIT son fabricados con polietileno de la mejor calidad, para garantizar productos livianos, resistentes y libres de elementos contaminantes. Todos los tanques son elaborados tecnológicamente para cuidar y proteger el agua, usando materias primas grado FDA.
· Ancho:  931 mm.

· Alto: 934 mm.

· Largo: 931 mm.
· Capacidad: 500 litros.

· Material: Polietileno 100% virgen.

· Peso Vacío: 9 kg.
· Beneficios: Tanque multiusos Bicapa, Resistentes a la intemperie y a los rayos UV. Fondo reforzado y Sistema de cierre Autolock. Fácil y rápida limpieza, instalación, transporte y almacenamiento. Bajo Peso. 


	
	    

	
	


	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	Vidrio Incoloro

	DENOMICACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
	Vidrio Incoloro 4mm

	UNIDAD DE MEDIDA
	m^2

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Los tanques plásticos son fabricados con polietileno de la mejor calidad, para garantizar productos livianos, resistentes y libres de elementos contaminantes. Todos los tanques son elaborados tecnológicamente para cuidar y proteger el agua, usando materias primas grado FDA.
· Altura Fija:  240 cm.
· Peso: 9 Kg/m^2.

· Tolerancia Espesor: 3,8 a 4,0 mm. 

· Aislamiento Acústico: 28 Hz db/A.

· Resistencia A La Tensión: 300 a 700 Kg/cm^2.
· Resistencia A La Compresión: 9,153 Kg/cm^2.
· Módulo De Elasticidad: 703,08 Kg/cm^2.
· Índice De Refracción Aproximado: 1.50.
· Peso Específico A 24 °C: 2,49 g/cc.

· Reflectancia: 8%.

· Choque Térmico: 60 °C.


	
	    


	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	Interruptor Sencillo

	DENOMICACIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
	Interruptor Sencillo

	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidad

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica; consiste en dos contactos de metal inoxidable el actuante. Los contactos, normalmente separados, se unen mediante un actuante para permitir que la corriente circule. El actuante es la parte móvil que en una de sus posiciones hace presión sobre los contactos para mantenerle unidos.

· Tensión Nominal (Vn): 127 V-.
· Corriente Nominal (In): 10A.
· Frecuencia: 60 Hz.

· Rigidez Dieléctrica: 2500 V-.

· Operaciones Mecánicas: Superior a 40.000 Operaciones (Apertura-Cierre), con carga a corriente nominal. 


	
	    


Calle 6 No. 4 - 27 Palacio Municipal – Chámeza - Casanare

 Página Web: www.chameza-casanare.gov.co código postal 856030

E-Mail: planeacionyobras@chameza-casanare.gov.co. Cel. 3144208153


[image: image1.jpg][image: image2.jpg]