T950

T950

| Element | Weight% | Weight% | Atomic% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sigma |  |
| C K | 38.08 | 1.54 | 49.97 |
| O K | 36.59 | 1.32 | 36.04 |
| Al K | 7.51 | 0.33 | 4.39 |
| Si K | 16.39 | 0.56 | 9.20 |
| Fe K | 1.43 | 0.23 | 0.40 |
| Totals | 100.00 |  | 100 |

T950

T950

| Element | Weight% | Weight% | Atomic% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sigma |  |
| C K | 33.05 | 1.53 | 59.45 |
| O K | 11.55 | 1.03 | 15.59 |
| Na K | 0.92 | 0.31 | 0.86 |
| Al K | 2.01 | 0.24 | 1.61 |
| Si K | 5.51 | 0.32 | 4.24 |
| Ca K | 0.49 | 0.16 | 0.27 |
| Fe K | 46.47 | 1.28 | 17.98 |
| Totals | 100.00 |  | 100 |