DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

CONTRATO DE CONSULTORÍA 0000 DE 0000

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SAN JOSÉ EN EL CORREGIMIENTO SEIS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META.

ESTUDIO DE TRANSITO VÍA SAN JOSÉ

ING. HERNAN CHIA

1. GENERALIDADES

1. Introducción 1.1 Localización del Diseño 1.2 Descripción Proyecto 2. Estudios de Suelos 3. Transito

2. DISEÑO PAVIMENTO FLEXIBLE

1. Objetivo y Alcance 2. Documentos de Referencia 3. Generalidades Tabla 1. Módulos de resiliencia CAPA; CBR mínimo (%); Módulo de resiliencia. Sub base granular; 30; 14800 psi. 4. Método de Diseño AASHTO 93 4.1 Ecuación de la AASSHTO Tabla 2. Coeficientes de drenaje Calidad de Drenaje; % Tiempo a Saturación; Coeficiente Drenaje Sub-Base; Coeficiente Drenaje Base. 0-00%. Pobre; 0.0-0.00; 0.000. Muy Pobre; 0.00-00.00; 0.00. 4.1.1 Calculo del CBR de Diseño Método AASSYHTO Tabla 3. Ensayos ENSAYOS No.; USC; LOCALIZACIÓN; CONO DINAMICO; C.B.R (1) N.S.; C.B.R (2) S. 1. 2. 3. 4. 5. 4.2 Calculo de Numero Estructural 4.3 Calculo de Espesores Tabla 4. Alternativa 1 Mezcla Asfáltica MSC-19-INVXXX; Base Granular BG-40-INVXXX; Sub-Base Granular SBG-50-INVXXX. 0 cm; 0 cm; 0 cm. Tabla 5. Alternativa 2 Mezcla Asfáltica MSC-19-INVXXX; Base Granular BG-40-INVXXX; Sub-Base Granular SBG-50-INVXXX. 0 cm; 0 cm; 0 cm. 5. Conclusiones y Recomendaciones Tabla 6. Estructura de pavimento Mezcla Asfáltica MSC-19-INVXXX; Base Granular BG-40-INVXXX; Sub-Base Granular SBG-50-INVXXX. 0 cm; 0 cm; 0 cm. Tabla 7. Requisitos de los agregados para sub-bases granulares CARACTERISTICAS; NORMA DE ENSAYO; SUB-BASE GRANULAR. Clase C; Clase B; Clase A. Dureza (O). Durabilidad (O). Limpieza (F). Resistencia de material (F). Tabla 8. Franjas granulométricas del material de sub-base granular Tipo de Gradación; TAMIZ (mm / U.S. Standard). 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000. 0”; 0”; 0”; 0/0”; 0/0”; No.000; No.000; No.000; No.000. % PASA. SBG-50; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00. SBG-38; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00. Tolerancias en producción sobre la fórmula de trabajo (xx); 0%; 0%; 0%; 0%.

DISEÑO DE PLACA HUELLA

CONTRATO DE CONSULTORÍA 0000 DE 0000

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA SAN JOSÉ EN EL CORREGIMIENTO SEIS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META.

ESTUDIO DE TRANSITO VÍA SAN JOSÉ

ING. HERNAN CHIA

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Localización del Diseño 1.2 Descripción Proyecto

2. DISEÑO PAVIMENTO CON PLACA-HUELLA

2.1 Generalidades 2.2 Transito 2.3 Subrogante Y Sub-Base Granular 2.4 Espesor Placa-Huella 2.4.1 Resistencia Del Concreto 2.5 Sección Transversal En Tangente Figura 1. Xxxxx 2.6 Dimensiones Y Refuerzo Tabla 9. Dimensiones Y Refuerzo Longitud (M). Ancho (M); 0.00 0.00 0.00 0.00. Espesor (M); 0.00. Refuerzo Longitudinal. Refuerzo Transversal. Figura 2. Xxxxx Figura 3. Xxxxx 2.7 Sección Trasversal En Curvas 2.7.1 Paralte 2.7.2 Curva Tipo En Función De La Deflexión Y Radio De La Curva Tabla 10. Dimensiones Y Refuerzo 2.8 Riostra Tabla 11. Xxxxx Longitud (M). Ancho Riostra (M); 0.00 0.00 0.00 0.00. Altura Riostra (M); 0.00. Refuerzo Longitudinal. Estribos. Figura 4. Xxxxx 2.9 Juntas 2.9.1 Junta Transversal De Construcción De Placa-Huella Figura 5. Xxxxx 2.9.2 Junta Transversal De Construcción De Berma-Cuneta Figura 6. Xxxxx 2.9.3 Junta Transversal De Construcción Riostra Figura 7. Xxxxx 2.9.4 Junta Longitudinal De Construcción Entre Placa-Huella-Riostra- Berma-Cuneta Y Piedra Pegada Figura 8. Xxxxx 2.10 Berma-Cuneta y Bordillo 2.10.1 Esquema en planta, perfil y detalles Figura 9. Xxxxx

3. MÉTODO CONSTRUCTIVO PLACA HUELLA

3.1 Generalidades 3.2 Subrasante 3.3 Subbase 3.4 Placa-Huella y Riostra Figura 10. Xxxxx 3.4.1 Placa-Huella 3.4.2 Riostra 3.5 Piedra Pegada

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIALES PARA LA PLACA HUELLA

4.1 Concreto Ciclopeo 4.1.1 Características de los materiales 4.2 Concreto Estructural (Placa-Huella, Berma-Cuneta, Riostra) 4.2.1 Agregado fino Tabla 12. Requisitos del agregado fino para concreto estructural CARACTERISTICAS; NORMA DE ENSAYO; Requisito. Durabilidad (O). Limpieza (F). Contenido de materia orgánica (F). Características químicas (O). Absorción (O). Tabla 13. Granulometría del agregado fino para concreto estructural Tipo de Gradación; TAMIZ (mm / U.S. Standard). 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000. 0”; 0”; 0”; 0/0”; 0/0”; No.000; No.000; No.000; No.000. PORCENTAJE QUE PASA %. Unica; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00. 4.2.2 Agregado grueso Tabla 14. Requisitos del agregado grueso para concreto estructural CARACTERISTICAS; NORMA DE ENSAYO; Requisito. Durabilidad (O). Limpieza (F). Contenido de materia orgánica (F). Características químicas (O). Absorción (O). Tabla 15. Granulometría del agregado grueso para concreto estructural Tipo de Gradación; TAMIZ (mm / U.S. Standard). 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000. 0”; 0”; 0”; 0/0”; 0/0”; No.000; No.000; No.000; No.000. PORCENTAJE QUE PASA %. AG-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00. AG-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00. AG-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00. AG-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00. AG-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00. AG-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00. AG-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00; 0-00. 4.3 Subbase Granular Tabla 16. Requisitos de los agregados para sub-bases granulares CARACTERISTICAS; NORMA DE ENSAYO; SUB-BASE GRANULAR. Clase C; Clase B; Clase A. Dureza (O). Durabilidad (O). Limpieza (F). Resistencia de material (F).